NORSODYNE® H 25400 TA

Ненасыщенная полиэфирная смола						Версия: Июнь 2013 г.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная жидкая смола синеватого цвета

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ

Ортофталевая ненасыщенная полиэфирная смола

Тиксотропная

Предускоренная

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМОВАНИИ

Напыление

Контактное формование

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные детали

СВОЙСТВА ЖИДКОЙ СМОЛЫ

Плотность при 20°C:			1,12 г/см3

Вязкость по Брукфилду при 23°C: V25

Spindle 3 Speed 50 rmp:			4,5 – 6,5 dPa.s

Содержание сухих веществ: PC53	55 – 65%

Реакционная способность:

- Метод:		R151 (пробирочный тест)

- Температура испытания:		23°C

- Система катализа:		1,5% MEKP 50

- Время гелеобразования:		25 – 35 мин.

- Время до пиковой отметки:		40 – 55 мин.

- Пиковая температура:		115 – 160°C

Термомеханические свойства:

(отвержденная не армированная смола)

HDT ISO 75-2 A (1999):		60°C

СРОК ГОДНОСТИ

Использовать не позднее срока, указанного на таре.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Так как смола содержит пленкообразующий агент, мы рекомендуем шлифовку перед последующим склеиванием или повторным ламинированием.

Хранить в защищённом от света месте при температуре ниже 30°С, в закрытой упаковке. В случае хранения при более высоких температурах, жизнеспособность смолы может сократиться.

Перед использованием материалы должны быть доведены до комнатной температуры (минимум 15°C).

Перед использованием смола должна быть хорошо перемешана до однородного состояния.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Полиэфирные составы содержат летучие и воспламеняющиеся мономеры, такие как стирол (температура вспышки: 32°C).

- Они регулируются Положением от 1972 года по Высоко Воспламеняющимся Жидкостям и Сжиженным Нефтяным Газам.

- Транспортировка и использование всех полиэфирных смол должны происходить в хорошо проветриваемых огнестойких помещениях.

- Предпочтительно использование перчаток масок с целью защиты от любого раздражения кожи и глаз от стирола. Ни при каких обстоятельствах нельзя смешивать ускорители с перекисными катализаторами, поскольку это может повлечь за собой взрыв.